# Изопол 3255® Техническая информация Изопол 3255® Двухкомпонентная система для производства закрытоячеистых жестких пенополиуретанов. Описание системы: полиольный компонент (компонент А): готовый к использованию полиольный компонент, содержит полиолы, катализаторы, стабилизаторы, огнезащитные добавки и вспениватель. Изоцианатный компонент (компонент Б): полимерный дифенилметандиизоцианат IsoPMDI Супрасек 5005, Лупранат M20S, PM-200, Миллионат MR-200 – полиизоцианаты Область применения: Изопол 3255® Предназначены для изготовления теплоизоляционных скорлуп и формованных изделий. Может быть использована для заливки сандвич панелей, и теплоизоляции труб по методу труба в трубе, малых и средних диаметров. Физико-химические показатели Полиольный компонент; Изоцианатный компонент; Метод испытания. Плотность при 20°С; 1,12 г/см3; 1,23 г/см3; ДИН 51 757. Вязкость при 20°С; 250 мПа·с; 300 мПа·с; ДИН 53 018. Контролируемые параметры: Испытание в стакане (технологическая проба): Температура компонентов: 20+1°С Соотношение компонентов: А : Б = 100 : 140-150 по объёму. Норма Время старта 15 - 25 сек Время гелеобразования 60-90 ± 1 сек Время подъема 80-100 ± 2 сек Кажущаяся плотность от 35 до 70 ± 2 кг/м3 Массовая доля воды в полиольном компоненте: от1,4 до 3,90 ± 0,05 % Подготовка компонентов и переработка Полиольный компонент должен быть перемешан в течение 10 - 15 минут при помощи пригодной лопастной мешалки. Изоцианатный компонент перемешивания не требует. Изопол 3255® может перерабатываться как на машинах высокого, так и низкого давления. При переработке необходимо учитывать меры, описанные в Технической информации "Меры по безопасности и предосторожности при переработке полиуретановых систем". Таблица. Влияние продолжительности формования, температуры форм и активности ППУ - системы (по времени гелеобразования) на свойства ППУ из скорлуп и на дефектность поверхностного слоя скорлуп. Режимы формования; Свойства ППУ из скорлуп; Дефектность поверхности, %. Тф , °С; τф, мин; τгеля, сек; γ сер., кг/ м3; σсж, кПа; Тв (50Н), °С; W90°, об.%. 16; 20; 67; 50,3; 152; 90; 11,3; 100. 16; 30; 67; 48,9; 145; 94; 11,4; 28. 16; 40; 67; 48,4; 156; 92; 11,6; 35. 16; 60; 67; 49,0; 143; 91; 11,2; 16. 18; 15; 67; 51,3; 166; 108; 11,0; 100. 20; 15; 67; 50,3; 182; 105; 9,8; 100. 22; 15; 67; 50,8; 200; 114; 9,5; 47. 24; 15; 67; 51,1; 226; 122; 9,3; 59. 26; 15; 67; 50,2; 244; 127; 8,0; 6. 16 (1 заливка)*; 15; 67; 48,2; 157; 99; 11,3; 100. 20 (2 заливка)*; 15; 67; 49,7; 199; 101; 9,9; 47. 22 (3 заливка)*; 15; 67; 49,5; 208; 107; 9,5; 36. 23 (4 заливка)*; 15; 67; 51,1; 212; 112; 9,2; 24. 24 (5 заливка)*; 15; 67; 50,1; 218; 121; 8,4; 18. 16; 15; 65; 50,6; 182; 119; 10,6; 100. 16; 15; 54; 50,4; 205; 123; 9,2; 43. 16; 15; 47; 51,4; 230; 123; 8,3; 24. 16; 15; 42; 51,4; 236; 133; 7,9; 18. * Примечание: температура форм повышается за счет тепла реакции уретанообразования при последовательных заливках аналогично цеховым условиям. Упаковка: Система упакована в стальные бочки синего и красного цвета вместимостью 200-250 литров (нетто 220 кг компонент А и нетто 250 кг компонент Б).